Příloha č. 4.2

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Inovace sálavého panelu – II – část 2“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými od 1. 8. 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program INOVACE – Inovační projekt, prioritní osa 01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, Výzva III, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009749.

## Zadavatel:

Obchodní firma:		KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s.r.o.

Sídlo:				Sdružená 1788, 393 01 Pelhřimov

Zastoupen:			Ing. Martin Kotrbatý, jednatel

Ing. Jitka Hojerová, jednatel

Ing. Ondřej Hojer, jednatel

IČO:				49615955

DIČ:				CZ49615955

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4621

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie pro část 2 - Sada profilovacích válců, odstřihávací adaptér, hydraulický agregát (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Nástroje pro profilovací linku

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |
| --- |
| Typ linky | Profilovací linka P20 |
| Počet dostupných pozic | 20 |
| Průměr hřídele pro profily | 45 mm |
| Max. šířka veváděného plechu | 300 mm |
| Maximální rychlost profilování | 2,4 m/min |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Spodní lamela

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |
| --- |
| DIN EN 573-3, DIN EN 485-2, IMPOL EN 10204/3.1 |
| Druh plechu | 98,2 % Hliník EN AW 3105 H46 (AlMg0,5Mn0,5) |
| Mez kluzu | Rp0,2 cca 150 až 170 N/mm2 |
| Mez pevnosti | Rm cca 175 až 225 N/mm2 |
| Tloušťka plechu | 0,8 mm |

Požadovaný výstupní profil viz obr. 1.

obr. 1

Vrchní lamela

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |
| --- |
| Druh plechu | Al99,5 H24 (EN AW 1050) |
| Mez kluzu | Rp0,2 cca 75 až 95 N/mm2 |
| Mez pevnosti | Rm cca 105 až 145 N/mm2 |
| Tloušťka plechu | 0,6 mm |

Požadovaný výstupní profil viz obr. 2.

obr. 2

Odstřihovací adaptér včetně hydraulického agregátu

Jedná se o náhradu za pilu, která je součástí stávající válcovací linky P20. Agregát musí odstřihávat na základě signálu z posuvného dorazu. Tloušťka střihaného plechu: Max. 1 mm Materiál plechu: Hliník EN AW 3105 H46 (AlMg0,5Mn0,5) (nejtvrdší varianta).

Cenová kalkulace dodávky zařízení:

| Dodávka […účastník doplní název zařízení] | Cenová kalkulace |
| --- | --- |
| Cena bez DPH |  |
| DPH |  |
| Cena včetně DPH |  |