příloha č. 3.2 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení technologických zařízení a přístrojů - část 2 |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |
| Identifikace projektu: | Linka na výrobu přesných odlitků s minimální tloušťkou stěny o maximální tuhosti a maximální rozměrové stabilitě, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0019359 |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nových výrobních technologií – jiskrový spektrometr pro analýzy Al a Mg materiálů a jejich slitin (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“ nebo „stroj“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Jiskrový spektrometr pro analýzy Al a Mg materiálů a jejich slitin:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry, uveďte ANO/NE: |
| --- | --- |
| Stolní optický emisní jiskrový analyzátor pro přesné analýzy Al a Mg materiálů a jejich slitin | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ohnisková vzdálenost optického systému VIS musí být | min. 500 mm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadavek na optický systém s detekcí výhradně CCD čipy. Každý CCD čip musí mít min. 4000 aktivních pixelů. Jiné detektory, než CCD nebude zadavatel akceptovat. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozsah vlnových délek (rozsah je možné rozšířit, nikoliv zúžit nebo posunout) | od 200 nm do 620 nm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Stativ s plně automatickým pneumatickým uchycením vzorku bez pružin s ovládáním přítlaku tlačítky zabudovanými v těle spektrometru vedle stativu. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Aktivní teplotní stabilizace peltier zajišťující teplotní nezávislost spektrometru. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Plně digitální provedení spektrometru včetně digitálního plazmového generátoru. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rekalibrační etalony (minimálně 3 ks pro každou matrici) pro plnohodnotnou dvoubodovou rekalibraci – je požadováno, aby se každá kalibrační křivka prvku automaticky nastavovala více než jedním etalonem pro zajištění maximální přesnosti v celém koncentračním rozsahu. Současně musí být součástí dodávky i etalon pro nastavení celého spektrometru jedním vzorkem. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Provedení přístroje bez použití vakuové pumpy. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Je požadována nulová spotřeba argonu v době mimo jiskření. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vyhodnocovací SW pro provádění analýz, základní statistiku, vyhledávání a tisk včetně podpory generování PDF. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadavek na vnitřní provedení stativu bez pohyblivých komponent (např. clon) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost spektrometru maximálně 75 kg pro zajištění snadné manipulovatelnosti. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Součástí dodávky musí být veškerý software podporující provádění měření, vyhodnocení a integrované vyhledávání jakostí pro neznámé materiály v dodané databázi jakostí (součást nabídkové ceny), zpracování naměřených dat včetně jejich ukládání a zpětného vyvolání přímo v měřícím programu a podpory exportů naměřených dat ve zvolených formátech (min. ve formátech CSV, TXT, SQL). | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Měřící software musí zobrazovat při provádění analýzy naměřené prvky jednotlivých jiskření, jak v řádcích (horizontálně vedle sebe), tak ve sloupcích (vertikálně pod sebou) s možností přepínání tohoto uspořádání za chodu programu bez ztráty naměřených dat. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Součástí dodávky bude dostatečně výkonný ovládací PC s operačním systémem kompatibilním s operačním systémem zadavatele Windows 10. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přístroj musí splnit požadované analytické rozsahy v níže uvedených tabulkách 1 a 2. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Tabulka 1 – požadavky na Al bázi:

| Prvek | Al - Global | Al - Si | Al - Cu | Al - Mg | Al - Zn | Al - Sn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min % | max % | min % | max % | min % | max % | min % | max % | min % | max % | min % | max % |
| Ag | 0.0001 | 1.1 | 0.0001 | 0.0025 | 0.0001 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| As | 0.0015 | 0.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 0.0001 | 0.06 |  |  | 0.0001 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| Ba | 0.00005 | 0.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Be | 0.00001 | 0.28 | 0.00001 | 0.28 | 0.00001 | 0.006 | 0.00001 | 0.016 | 0.00001 | 0.009 |  |  |
| Bi | 0.001 | 0.75 | 0.001 | 0.11 | 0.001 | 0.75 | 0.001 | 0.3 |  |  |  |  |
| Ca | 0.00005 | 0.08 | 0.00005 | 0.08 |  |  | 0.00005 | 0.003 |  |  |  |  |
| Cd | 0.0001 | 0.35 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | 0.35 | 0.0001 | 0.003 |  |  |  |  |
| Ce | 0.004 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co | 0.0002 | 0.65 | 0.0002 | 0.65 | 0.0002 | 0.45 | 0.0002 | 0.01 |  |  |  |  |
| Cr | 0.0002 | 0.4 | 0.0002 | 0.36 | 0.0002 | 0.14 | 0.0002 | 0.35 | 0.0002 | 0.4 | 0.0002 | 0.03 |
| Cu | 0.0002 | 14 | 0.0001 | 6 | 1 | 14 | 0.0001 | 0.4 | 0.0001 | 3.3 | 0.005 | 3.5 |
| Fe | 0.0006 | 5.5 | 0.0006 | 1.5 | 0.0006 | 2.8 | 0.0006 | 0.55 | 0.0006 | 0.65 | 0.0006 | 1.2 |
| Ga | 0.0002 | 0.07 | 0.0002 | 0.025 | 0.0002 | 0.022 | 0.0002 | 0.035 | 0.0002 | 0.04 |  |  |
| Hg | 0.0008 | 0.08 | 0.0008 | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In | 0.0005 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La | 0.0005 | 0.035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Li | 0.0001 | 2 |  |  | 0.0001 | 2 | 0.0001 | 0.002 |  |  |  |  |
| Mg | 0.00005 | 11 | 0.00005 | 2.8 | 0.00005 | 2 | 1 | 11 | 0.00005 | 5.2 | 0.001 | 1 |
| Mn | 0.0001 | 1.3 | 0.0001 | 0.9 | 0.0001 | 1.1 | 0.0001 | 0.9 | 0.0001 | 0.6 | 0.0001 | 0.45 |
| Mo | 0.0003 | 0.85 | 0.0003 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.014 |  |  | 0.0001 | 0.007 |  |  |  |  |
| Ni | 0.0002 | 5.2 | 0.0002 | 5.2 | 0.0002 | 5.2 | 0.0002 | 0.14 | 0.0002 | 0.055 | 0.001 | 1.2 |
| Pb | 0.0008 | 1.7 | 0.0008 | 0.28 | 0.0008 | 1.7 | 0.0008 | 0.12 | 0.0008 | 0.28 | 0.002 | 0.25 |
| Si | 0.0002 | 25 | 3 | 25 | 0.0002 | 5.6 | 0.0002 | 1.2 | 0.0002 | 2 | 0.001 | 0.8 |
| Sn | 0.0004 | 1.3 | 0.0004 | 0.3 | 0.0004 | 0.2 | 0.0004 | 0.11 | 0.0004 | 0.06 | 1 | 22 |
| Sr | 0.0001 | 0.15 | 0.00005 | 0.15 |  |  | 0.0001 | 0.002 |  |  |  |  |
| Ti | 0.0001 | 0.6 | 0.0001 | 0.25 | 0.0001 | 0.6 | 0.0001 | 0.22 | 0.0001 | 0.22 | 0.0005 | 0.26 |
| V | 0.0003 | 0.18 | 0.0003 | 0.07 | 0.0005 | 0.18 | 0.0003 | 0.02 | 0.0003 | 0.03 | 0.0005 | 0.015 |
| Zn | 0.0003 | 13 | 0.0003 | 12 | 0.0003 | 0.45 | 0.0003 | 0.18 | 1 | 13 | 0.0005 | 0.07 |
| Zr | 0.0002 | 0.85 | 0.0002 | 0.28 | 0.0002 | 0.85 | 0.0002 | 0.012 | 0.0002 | 0.33 | 0.0005 | 0.05 |
| Al | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference |

Tabulka 2 – požadavky na Mg bázi:

| Element | Mg - Orientation | Mg - Al alloys | Mg - Zn/Mn alloys | Mg - rare earth alloys |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg 100 | Mg 120 | Mg 130 | Mg 140 |
|  | min % | max % | min % | max % | min % | max % | min % | max % |
| Ag | 0.0002 | 3.50 | 0.0002 | 0.035 | 0.0002 | 0.035 | 0.0002 | 3.5 |
| Al | 0.0005 | 13.00 | 2 | 13 | 0.0005 | 0.45 | 0.0005 | 0.25 |
| Be | 0.00002 | 0.007 | 0.00002 | 0.007 |  |  |  |  |
| Ca | 0.00005 | 0.45 | 0.00005 | 0.45 | 0.00005 | 0.15 |  |  |
| Cd | 0.00005 | 0.08 | 0.00005 | 0.08 |  |  |  |  |
| Ce | 0.005 | 2.00 | 0.002 | 0.045 |  |  | 0.005 | 2.00 |
| Cu | 0.0005 | 0.25 | 0.0005 | 0.25 | 0.0005 | 0.13 | 0.0005 | 0.12 |
| Dy | 0.001 | 0.35 |  |  |  |  | 0.001 | 0.35 |
| Er | 0.001 | 0.15 |  |  |  |  | 0.001 | 0.15 |
| Fe | 0.001 | 0.035 | 0.0005 | 0.025 | 0.001 | 0.025 | 0.001 | 0.035 |
| Gd | 0.001 | 0.3 |  |  |  |  | 0.001 | 0.30 |
| Ho | 0.0015 | 0.07 |  |  |  |  | 0.0015 | 0.07 |
| La | 0.001 | 1.3 | 0.001 | 0.035 |  |  | 0.001 | 1.30 |
| Li | 0.0003 | 0.13 |  |  |  |  | 0.0003 | 0.13 |
| Mn | 0.0001 | 2.50 | 0.0002 | 0.75 | 0.0001 | 2.5 | 0.0002 | 0.20 |
| Nd | 0.005 | 3.30 |  |  |  |  | 0.005 | 3.30 |
| Ni | 0.001 | 0.023 | 0.001 | 0.023 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.011 |
| Pr | 0.003 | 0.55 |  |  |  |  | 0.003 | 0.55 |
| Si | 0.001 | 0.30 | 0.001 | 0.25 | 0.001 | 0.07 |  |  |
| Sn | 0.005 | 0.10 | 0.005 | 0.1 | 0.005 | 0.025 |  |  |
| Sr | 0.00002 | 0.001 | 0.00002 | 0.001 |  |  |  |  |
| Tb | 0.0015 | 0.05 |  |  |  |  | 0.0015 | 0.05 |
| Tm | 0.0015 | 0.015 |  |  |  |  | 0.0015 | 0.015 |
| Y | 0.001 | 5.00 |  |  |  |  | 0.001 | 5.00 |
| Yb | 0.001 | 0.09 |  |  |  |  | 0.001 | 0.09 |
| Zn | 0.0001 | 7.50 | 0.003 | 3.5 | 0.0001 | 7.5 | 0.0001 | 6.50 |
| Zr | 0.001 | 0.80 |  |  | 0.0005 | 0.8 | 0.001 | 0.60 |
| Mg | Reference | Reference | Reference | Reference |

V místo, dne datum

Jméno, funkce, podpis