příloha č. 3.3 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení technologických zařízení a přístrojů - část 3 |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |
| Identifikace projektu: | Linka na výrobu přesných odlitků s minimální tloušťkou stěny o maximální tuhosti a maximální rozměrové stabilitě, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0019359 |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nových výrobních technologií – zařízení pro stanovení zkoušky naplynění, stupně naočkování a modifikace (termická analýza) (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Zařízení pro stanovení zkoušky naplynění, stupně naočkování a modifikace (termická analýza):

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry, uveďte ANO/NE: |
| --- | --- |
| Zařízení pro kontrolu natavených AL slitin před litím: |  |
| plně elektronicky řízené stolní zařízení pro přípravu vakuovaných vzorků (ca 80 g Al) ke zjištění indexu hustoty s předehříváním kelímku, kontroly těsnosti, kalibrace, indikace netěsnosti, s vakuem 80 ± 1 mbar. Plně elektronicky řízené ventily – aby vakuum nebylo závislé na aktuálním proměnném atmosférickém tlaku | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zařízení musí být vybaveno tzv. Dross testem, který slouží pro vyhodnocení výskytu vodíku a oxidů v řezu a na povrchu vzorku. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadované technické parametry zařízení: |  |  |
| Předehřev kelímku | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost nastavení času pro zkoušku | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ukazatel netěsnosti | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost nastavit 80 mbar podtlak v komoře pro zkoušku Dichte indexu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost nastavit podtlak do 6 mbar v komoře pro zkoušku Dross testem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Konstrukce - robustní zařízení do slévárny – mobilní (lehce přenositelné) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| K tomuto zařízení požadujeme dodat díly k provedení zkoušek: 4 x ocelový́ kelímek 1 x izolační́ kámen 1 x 200 ml ochranné šlichty na kelímky a lžicí 1 x kleště na kelímky | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Precizní elektronická váha: |  |
| Pro zjištění indexu hustoty metodou dvojího vážení vzorků vytvořených zařízením pro podtlakovou zkoušku hustoty 3VT musí být dodána elektronická váha, která dokáže zobrazit finální hodnotu v 1/100g/cm3. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadované technické parametry zařízení: |  |
| Měření v přesnosti 1/100 g | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Min. hmotnost vzorku 10 g | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Max. hmotnost vzorku 2800 g | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výsledek v 1/100g/cm3 a nebo v %DI (Dichte index) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ovládání v českém jazyce | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost propojit s PC a ukládat naměřených dat do PC | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Konstrukce – přenositelná odolná slévárenskému prostředí | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Systém termické analýzy: |  |
| Součástí dodávky musí být rovněž systém Termické analýzy s ohledem na zjemnění zrna a modifikaci. Oba tyto faktory poskytují důležité indikace mechanických charakteristik a vlastností, které mohou být očekávány u výsledného odlitku. Dosáhneme tak trvale vysokou a po celou dobu procesu odlévání stabilní kvalitu kovu a efektivně snížíme podíl neshodných odlitků. V rámci tohoto systému zadavatel požaduje dodat stabilní stativ s držáky pro dva zkušební kelímky včetně pohyblivé pinoly pro zavedení termočlánku do taveniny. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadované technické parametry zařízení: |  |
| Vysoká přesnost měření | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zobrazení výsledků na samotném zařízení: Zobrazení křivky chladnutí Výpočet a grafické znázornění 1. a 2. derivace Rychlé zobrazení hodnot přiřazené k očkování a modifikaci | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Konstrukce – přenositelná odolná slévárenskému prostředí | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nízké náklady na měření – trvalý termočlánek a pouze měnění ochranných trubiček | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost stáhnout data a otevřít v MS Excel, který používá zadavatel pro práci s daty. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Balíček spotřebních dílů pro systém Termické analýzy: 1000 ks ochranných trubiček 3 x kelímek pro vzorek 1 x kleště 1 x 200ml ochranný nátěr na kelímky 1 kalibrovaný permanentní termočlánek | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo, dne datum

Jméno, funkce, podpis